Основные ошибки, встречающиеся при окраске автомобилей При ремонтной окраске автомобилей не всегда достигают хорошего результата, а иногда окраска получается с дефектами, несмотря на применение передовых технологий нанесения покрытий и тщательной подготовке к работе. В настоящее время конкуренция между авторемонтными мастерскими настолько сильна, что они не могут позволить себе некачественной работы. К тому же, исправление плохой окраски - трудоемкая работа, которая занимает много времени и уменьшает рентабельность мастерской.

В этом разделе представлены типовые часто встречающиеся ошибки при окраске, их возможные причины и способы устранения. Мы надеемся, что эти примеры наглядно покажут характер ошибок и помогут их избежать. Мы хотели бы подчеркнуть, что соблюдение инструкций по применению материалов и создание благоприятных условий для окрасочных работ гарантируют положительный результат. Желаем успехов в Вашей работе! Типовые ошибки: Шагрень Загрязнения на пленке краски Разница в цвете на пленке краски Пузырьки на пленке краски Кратеры Ржавчина Подтеки Влияние окружающей среды Полосы от шлифования Сухие брызги/перераспыление Отслаивание краски Пузырьки "Молочное" помутнение поверхности краски Вспучивание краски Матовость Полосы на поверхности краски (металлики) Водяные пузырьки

ШАГРЕНЬ ПРИЧИНЫ Слишком быстролетучий растворитель Высокая вязкость краски Высокая влажность воздуха в камере окраски Неправильное воздушное давление в распылителе Неправильная толщина пленки краски Разница температуры между краской и окрашиваемой поверхностью Неравномерное высыхание

УСТРАНЕНИЕ Отшлифовать поверхность краски наждачной бумагой Р1000-Р2000, чтобы полностью устранить дефект. Полировать поверхность полировочной пастой и полировочной жидкостью. Если таким способом невозможно достигнуть желаемого результата, окрасить поверхность снова.Если таким способом невозможно достигнуть желаемого результата, окрасить поверхность снова.

ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА ПЛЕНКЕ КРАСКИ ПРИЧИНЫ Загрязнения в воздухе камеры окраски (например: грязный фильтр входящего воздуха) Неправильный тип рабочей одежды Недостаточная очистка окрашиваемой поверхности Загрязнения в краске Плохо очищенный фильтр пистолета Загрязнения в воздухе распыления Некачественная бумага для маскирования

УСТРАНЕНИЕ Отшлифовать поверхность наждачной бумагой Р1000-Р2000 и полировать

РАЗНИЦА В ЦВЕТЕ НА ПЛЕНКЕ КРАСКИ ПРИЧИНЫ Краска плохо перемешана Краска стояла слишком долго в бачке пистолета Неправильное количество отвердителя Неправильная вязкость краски или неправильный растворитель Неправильное давление Смешивание материалов разных производителей Оттенок слишком темный - металлик распылён слишком мокрым Оттенок слишком светлый - металлик распылён слишком сухим

УСТРАНЕНИЕ Окрасить поверхность снова

ПУЗЫРЬКИ НА ПЛЕНКЕ КРАСКИ ПРИЧИНЫ Жаркие и сухие условия окраски и/или слишком эффективная вентиляция в камере окраски Слишком короткая выдержка между слоями Слишком толстые слои краски Сушилка/источник нагрева слишком теплый или находится очень близко к поверхности Неверно выбран растворитель

УСТРАНЕНИЕ Отшлифовать до грунтовки и перекрасить

КРАТЕРЫ ПРИЧИНЫ Остатки силикона или масла на окрашиваемой поверхности Остатки веществ предварительной обработки поверхности или остатки моющих средств на окрашиваемой поверхности Загрязнения воздуха, типа: - перераспыление другого типа материала - масла в сжатом воздухе - остатки смазочного масла

УСТРАНЕНИЕ Отшлифовать поверхность и перекрасить

РЖАВЧИНА ПРИЧИНЫ Повреждение пленки краски (например, удары от камней) или деформация металла Остатки ржавчины под пленкой краски Влага на поверхности перед окраской Следы пальцев на голом металле

УСТРАНЕНИЕ Полностью удалить ржавчину, загрунтовать и окрасить

ПОДТЕКИ ПРИЧИНЫ Низкая вязкость краски Последний слой краски распылён местами толстым слоем Выдержка между слоями по времени слишком короткая Пистолет находится слишком близко к окрашиваемой поверхности Движение пистолета слишком медленное Неправильная настройка пистолета: сопло краски слишком большое и выход воздуха слишком маленький Слишком низкое давление Неверно выбран (слишком медленный) растворитель

УСТРАНЕНИЕ Устранить подтеки лака осторожно лезвием бритвы. Слегка отшлифовать наждачной бумагой Р1000-Р2000 и отполировать

ВЛИЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИЧИНЫ Въедающиеся химические вещества, такие, как известь, цемент, ржавчина и кислотные пары, масло, сажа, вещества для удаления масла и т.д. вместе с влажностью влияют, в основном, на горизонтальные поверхности.

УСТРАНЕНИЕ Небольшие изменения/разницу в цвете можно устранить шлифовкой наждачной бумагой Р1000-Р2000 и полировкой. Если разъеденные места охватывают большие поверхности, отшлифовать и перекрасить их заново. Очистить поверхность сразу после обнаружения грязи. Если повреждение серьезное, перекрасить поверхность

ПОЛОСЫ ОТ ШЛИФОВКИ ПРИЧИНЫ Неправильная технология шлифовки Слишком грубая шлифовальная бумага Грунтовка плохо высохла перед шлифовкой

УСТРАНЕНИЕ Небольшие полосы, которые существуют на покрывной краске или лаке можно устранить мокрой шлифовкой, используя наждачную бумагу Р1000-Р2000 и полировкой. Глубокие трещины отшлифовать, загрунтовать и окрасить.

СУХИЕ БРЫЗГИ/ПЕРЕРАСПЫЛЕНИЕ ПРИЧИНЫ Пистолет слишком далеко от окрашиваемой поверхности Движение пистолета слишком быстрое Давление воздуха пистолета слишком высокое Слишком легколетучий растворитель Неправильно выбрана вязкость Неправильная настройка пистолета Сквозняк в камере окраски, где происходило распыление Температура камеры окраски слишком высокая

УСТРАНЕНИЕ Удалить сухие брызги при помощи растворителя (вытереть) и высушить или дать затвердеть и удалить шлифовкой и полировкой. Сухое перераспыление можно удалить шлифовкой наждачной бумагой Р1000-Р2000. Отполировать поверхность полировочной пастой.

ОТСЛАИВАНИЕ КРАСКИ ПРИЧИНЫ Остатки воска, силикона, масла, воды, ржавчины, моющего средства или пыли от шлифовки на окрашиваемой поверхности Неправильно выбрана грунтовка Недостаточная шлифовка старой краски 2-компонентная грунтовка слишком долго высыхала перед нанесением второго слоя (метод "мокрый по мокрому")

УСТРАНЕНИЕ Отшлифовать до грунтовки и перекрасить

ПУЗЫРЬКИ ПРИЧИНЫ Воздух, оставшийся в пористой шпаклевке или наполнителе, нагревается и расширяется во время сушки при высокой температуре Неправильная технология нанесения шпаклевки

УСТРАНЕНИЕ Отшлифовать до голого металла, очистить поверхность, зашпатлевать и перекрасить

"МОЛОЧНОЕ" ПОМУТНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ ПРИЧИНЫ При очень влажных условиях окраски на поверхности лака появляется эффект "молочного" помутнения Неправильно выбран тип растворителя Неправильно выбран тип отвердителя Слишком быстрый растворитель Низкая температура и сквозняк в камере окраски

УСТРАНЕНИЕ Небольшое помутнение - дать возможность поверхности стать твёрдой и устранить дефект шлифовкой. Серьёзное помутнение - перекрасить поверхность, используя более труднолетучий растворитель.

ВСПУЧИВАНИЕ КРАСКИ ПРИЧИНЫ Выдержка между слоями слишком большая, т.е. первый слой уже начал отверждаться Окраска покрытий из алкидной краской через слишком короткое время, т.е. поверхность алкидной краски не достаточно высохла Растворитель покрывной краски размягчает алкидную грунтовку и поднимает пленку краски

УСТРАНЕНИЕ Отшлифовать поверхность до голого металла, очистить и перекрасить. Небольшие складки, особенно акриловых лаков, можно устранить шлифовкой наждачной бумагой Р1000-Р2000 и полировкой.

МАТОВОСТЬ ПРИЧИНЫ Неправильно выбран растворитель Покрывная краска впиталась в грунтовку или пористую шпаклевку Остатки загрязнения перед окраской Сухое перераспыление Плохие условия высыхания - низкая температура, высокая влажность, неэффективная вентиляция Забыли добавить сиккатив в алкидную краску

УСТРАНЕНИЕ Дать затвердеть поверхности и отполировать. Если существует вероятность того, что это последствия загрязнения, отшлифовать до голого металла, очистить и перекрасить. Если поверхность матовая из-за сухого перераспыления, дать отвердеть, отшлифовать поверхность наждачной бумагой и отполировать.

ПОЛОСЫ НА ПОВЕРХНОСТИ КРАСКИ (металлики) ПРИЧИНЫ Нарушена технология распыления Пистолет находится слишком близко к окрашиваемой поверхности Факел пистолета слишком узкий

УСТРАНЕНИЕ Дать высохнуть и снова распылить, используя правильную технологию нанесения

ВОДЯНЫЕ ПУЗЫРЬКИ ПРИЧИНЫ Остатки водорастворяющихся загрязнений на окрашиваемой поверхности Плохо выполнена грунтовка Неправильно выбран растворитель Окрашенная поверхность подвергалась дождю или очень влажным условиям перед тем, как она достаточно высохла Следы пальцев на окрашиваемой поверхности

УСТРАНЕНИЕ Устранить пузырьки шлифовкой, т.е. если пузырьки существуют в покрывной краске, только эту часть следует отшлифовать Перекрасить поверхность